Table 1. Min-Cheol Oh et al.

|  | max (dioxane) | max (CHCl3) | Td(ºC) | r33 (pm/V @1060 nm) | V (V @1310 nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTC | 618 | 653 | 312 | ~ 57 | 4.5 |
| CLD-1 | 632 | 692 | 275 | ~ 90 | 2.4 |
| CLD-72 | 640 | 705 | N.A. | ~ 126 | N.A. |

Table 1

Figure 1. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 1.

Figure 2. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 2.

Figure 3. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 3.

Figure 4. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 4.

Figure 5. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 5.

Figure 6. Min-Cheol Oh et al.

(a)

(b)

Fig. 6.

Figure 7. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 7.

Figure 8. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 8.

Figure 9. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 9.

Figure 10. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 10.

Figure 11. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 11.

Figure 12. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 12.

Figure 13. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 13.

Figure 14. Min-Cheol Oh et al.

Fig. 14.

# Text boxes

First RIE

Tp (145 (C)

(c)

(b)

(a)

First RIE

First RIE

Time

# Poling voltage, Temperature

First RIE

First RIE

Vp (400 V)

Tpurge (120 (C)

30 min.

30 min.

N2 Purge

Poling

140 (C, 400 V